ÖZEL TİP STANDART KİTAPLIK VE PERİYODİK RAFLI KİTAPLIK SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kitaplık Sisteminin tamamı demontedir. Her parçasının sökülebilir hususiyetine sahip olması dolayısı ile, kolayca parçalara ayrılıp tekrar kolayca bir bütün haline gelebilir.

- Kitaplık Sisteminin tamamında kullanılan sac A1 kalite ve 2,5mm HRP, 1,5mm CRS ve 1mm CRS sacdan imal edilecektir. Alt yan mesnetler ve üst ahşap bağlantı mesnetleri 2,5mm HRP, dik ayaklar ve raf geçmeleri 1,5mm CRS geri kalan parçaların tamamı 1mm CRS sacdan olacaktır. Belirtilen kalınlıklar ve kalite dışında farklı özelliğe sahip saclar kullanılmayacaktır.

- Dik ayaklar 1,5mm CRS sacdan 2050 mm yüksekliğinde 40mmx30mm dikdörtgen profil şeklinde bükülecektir. Bükülen profilin 30mm'lik yanında 18mmx6mm kenarları 0,6mm yarıçapında oval raf geçme boşaltması yapılacaktır. Her boşaltmanın arası 8mm kalacak şekilde 2030mm dik ayağın her iki tarafında boydan boya olacaktır.

- Raf geçmesi 1,5mm CRS sacdan sıvama kalıbında 100 tonluk preste basılarak yekpare, bir seferde imal edilecek, ön üst kısmı elin zedelenmemesi için 0,50mm dairenin dörtte biri nispetinde radiyuslu olacaktır.

- Alt yan mesnetler 2,5mm HRP sacdan kütüphanenin bütün muvazene sistemini sağlayacak ebatta ve kalitede olacaktır. Her biri M-6 cıvata ve somunla dik ayağa sağlam olarak tespit edilecektir. Civata-somun saf çelik ve cadmiyumlu olacaktır.

- Raflar 1mm CRS sacdan imal edilecektir. Raf üstüne konulacak kitap, dergi v.s. arkaya kaymaması ve sabit bir noktada durması için, arka bölümüne yüksekliği 22mm boydan boya ezmeli bir barikat konulacaktır. Raflar istenildiği takdirde takviyeli olarak imal edilecektir. Raf altlarının özel ezme yuvalarına 0,5mm transmisyon milinden imal özel formlu, kromajlı kitap destek elemanları konulmalıdır. Kitap destek elemanlarının uçlarına Plastik geçme pabuçlar konularak sac içinde kaymayı önlemektedir.

- Kitaplık Sistemi kurulduktan sonra 0,6mm transmisyon milinden, ortasında çelik döküm gerdirme yekpare cıvata, somun sistemi olan, çapraz sabitleme yapılarak kütüphane bir bütün haline getirilecektir.

- Kitaplık Sisteminin dibi her noktadan geçme olup, sureti-katiye de vida veya cıvata somun kullanılmayacaktır.

- Açık kitaplık metalleri idarenin isteği doğrultusunda pütürlü veya düz elektrostatik toz boya ile boyamalıdır. Ürün boya kalınlığı en az 50 p (+ - %5)' olmalıdır.

- Kitaplık Sisteminin tamamı kurulduktan sonra dışta kalan iki yüzü aşağıda teknik özellikleri yazılı İdarenin belirleyeceği renkte Dört kenarı 2mm PVC bantlı,18mm melamin panolu, ahşap panel üzerine kitaplıkların yerleşim planına göre dışta kalan yüzeylerine yerleştirilmelidir.

- Kitaplık Sisteminin yan ahşaplarının yere basan kısımlarında ahşabın nem ve sudan koruyacak

- 1 mm CRS sacdan özel bükümlü 7cm yüksekliğinde ve ahşap panelin kalınlığında özel bükümlü “Ahşap Altı Sacı” kullanılmalıdır.

- Kitaplık Sistemleri, istenildiği takdirde, Süreli Yayınlar Dolabı olarak da kullanılabilme özelliğine sahip alt yapıya uygun imal edilmelidir.

- Kitaplık sistemi TSE'nin yapmış olduğu en üst seviye dayanıklılık ve güvenlik testi olan

"TS EN 16121”Standartlarında olmalıdır. (Belge kapsamında ‘Kitaplık’ ifadesi geçmesi

ve‘Muayene Deney Raporunun’ Seviye-2 statüsünde olması zorunludur.)